防护玻璃;irradiation protective glass

性质：能防止强光、强热和辐射线透过而保护人体的玻璃。主要有：（1）吸收紫外线和部分可见光线的玻璃，一般是灰色制造时在粉料中加入重铬酸盐和氧化铁；（2）吸收红外线和部分可见光线的玻璃，一般是蓝绿色，制造时在粉料中加入氧化镍和氧化 亚铁；（3）吸收紫外线、红外线和大部分可见光线的玻璃，一般是暗蓝绿色，制造时在粉料中加 入氧化亚铁、重铬酸盐和氧化镍；（4)吸收X射线和γ射线的玻璃，含大量的氧化铅；（5）吸收中子流的玻璃，含一定量的氧化镉和氧化硼等。防护玻璃广泛应用于电焊、炼钢等高温作业、X射线仪器设备、原子能和平利用以及宇宙飞行等方面。

来源：http://www.chemyq.com/xz/xz8/74620dkrhy.htm