- 钨铼丝

tungsten-rhenium wire

由钨和铼组成的合金丝。

具有室温和高温强度大、再结晶后塑性好、电阻率大、电阻系数低、能抗氧化和碳化、抗“水循环反应”能力强和焊接性能好等优点。

合金中含铼1％～5％(质量)，此外还掺入硅、铝、钾以改善材料的高温性能。

有WAl-1Re、WAl-3Re和WAl-5Re三种牌号。

用于彩色显像管热丝、各种电子管灯丝和栅极。

补充：

钨铼丝另外还有，25%Re以及26%Re两个经常用到的钨铼合金，主要用作热电偶材料！钨铼热电偶主要优势表现在：1，响应速度快。2，测温范围广泛，最高可达2500℃。但一般用在惰性气氛或者还原性气氛中，否则需要加保护套管，一般为Mo合金套管！

标准配置：W-3%Re Vs.W-25%Re; W-5%Re Vs W-26%Re两种类型！