碳化敷钍钨阴极 　将含氧化钍钨丝绕制的阴极，置于碳氢化合物蒸气中处理而成。这种阴极机械强度差,但发射电流密度高，在1950～2000K时达几安／厘米2。在良好的真空条件下，寿命可达几千小时。主要用于大功率发射管